****

**05049 RI-JET 100 GLOSS WHITE AP940 PERMANENT WK135**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Лицевой материал:***Глянцевая белая мономерная (мягкая) виниловая пленкаТип: Мономерная (мягкая) винилЦвет и поверхность Глянцевая белаяВес: 134 g/m² ±10% ISO-536Толщина: 100 µ ±10% ISO 534-80***Клей:***Акриловый постоянный, с высокой степенью прозрачности, отличающийся очень высокой когезией. Предназначен для нанесения на разнообразные поверхности, такие как стекло, ABS, PS, PVC. Не наносится на аполярные поверхности (как PE и PP).Название: AP 940 постоянный Тип: Акриловый постоянныйМин.темп.нанесения: + 10°CРабочая температура: -30°C/+120°СПрочность на сдвиг: СредняяЛипкость: Средняя, N/inch2Окончательная Адгезия: Высокая, N/inch***Подложка:***Тип: Силиконизированная с одной стороны крафт- бумагаЦвет и поверхность: БелаяВес: 135 g/m² ±10% PP-032 – ISO 536Толщина: 132 µ ±10% ISO 534Прозрачность: n.a. % DIN 53 147-64 | ***Применение:***Применяется в наружной рекламе и для оформления помещений (наружные и внутренние постеры, биллборды и вывески), а также для нанесения на транспортные средства: (ровные поверхности, включая автобусы, трамваи и такси).***Методы печати:***Серия RI-JET для широкоформатной печати дает прекрасные результаты при печати на пленках этой серии UV, сольвентными и экосольвентными чернилами. Перед использованием всегда рекомендуется проверять совместимость пленки, принтера и чернил.Срок службы: свыше 3-х лет**Хранение**24   месяца, только для материалов доставленных компанией Ritrama, которые не подвергались дальнейшей обработке, при следующих условиях хранения:- Температуре 22ºС +/- 2ºС и в условиях относительной влажности 50%+/-5%.- Место хранения должно быть чистым и сухим.- Хранить  материал в оригинальной упаковке для защиты его от пыли и грязи.-  Не подвергать действию прямых солнечных лучей. |

****

**02659 RI-JET 100 GLOSS WHITE AR802 REMOVABLE WK135**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Лицевой материал:***Глянцевая белая мономерная (мягкая) виниловая пленкаТип: Мономерная (мягкая) винилЦвет и поверхность Глянцевая белаяВес: 134 g/m² ±10% ISO-536Толщина: 100 µ ±10% ISO 534-80***Клей:***Обеспечивает высокий уровень сцепления, легкое и чистое удаление со стекла и других поверхностей. Не рекомендуется использовать на бумаге, PVC, ABS, PS, окрашенных и лакированных поверхностях.Название: AR802 удаляемыйТип: Акриловый удаляемыйМин.темп.нанесения: + 10°CРабочая температура: -20°C/+80°СПрочность на сдвиг: 7 inch2Окончательная Адгезия: 8 N/inch***Подложка:***Тип: Силиконизированная с одной стороны крафт- бумагаЦвет и поверхность: БелаяВес: 135 g/m² ±10% PP-032 – ISO 536Толщина: 132 µ ±10% ISO 534Прозрачность: n.a. % DIN 53 147-64 | ***Применение:***Применяется в наружной рекламе и для оформления помещений (наружные и внутренние постеры, биллборды и вывески), а также для нанесения на транспортные средства: (ровные поверхности, включая автобусы, трамваи и такси).***Методы печати:***Серия RI-JET для широкоформатной печати дает прекрасные результаты при печати на пленках этой серии UV, сольвентными и экосольвентными чернилами. Перед использованием всегда рекомендуется проверять совместимость пленки, принтера и чернил.Срок службы внешних вертикальных экспозиций: свыше 3-х лет**Хранение**24   месяца, только для материалов доставленных компанией Ritrama, которые не подвергались дальнейшей обработке, при следующих условиях хранения:- Температуре 22ºС +/- 2ºС и в условиях относительной влажности 50%+/-5%.- Место хранения должно быть чистым и сухим.- Хранить  материал в оригинальной упаковке для защиты его от пыли и грязи.-  Не подвергать действию прямых солнечных лучей. |

****

**04503 RI-JET 100 MATT WHITE AP940 PERMANENT WK135**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Лицевой материал:***Матовая белая мономерная (мягкая) виниловая пленкаТип: Мономерная (мягкая) винилЦвет и поверхность Матовая белаяВес: 134 g/m² ±10% ISO-536Толщина: 100 µ ±10% ISO 534-80***Клей:***Акриловый постоянный, с высокой степенью прозрачности, отличающийся очень высокой когезией. Предназначен для нанесения на разнообразные поверхности, такие как стекло, ABS, PS, PVC. Не наносится на аполярные поверхности (как PE и PP).Название: AР 940 постоянный Тип: Акриловый постоянныйМин.темп.нанесения: + 10°CРабочая температура: -30°C/+120°СПрочность на сдвиг: СредняяЛипкость: Средняя, N/inch2Окончательная Адгезия: Высокая, N/inch***Подложка:***Тип: Силиконизированная с одной стороны крафт- бумагаЦвет и поверхность: БелаяВес: 135 g/m² ±10% PP-032 – ISO 536Толщина: 132 µ ±10% ISO 534Прозрачность: n.a. % DIN 53 147-64 | ***Применение:***Применяется в наружной рекламе и для оформления помещений (наружные и внутренние постеры, биллборды и вывески), а также для нанесения на транспортные средства: (ровные поверхности, включая автобусы, трамваи и такси).***Методы печати:***Серия RI-JET для широкоформатной печати дает прекрасные результаты при печати на пленках этой серии UV, сольвентными и экосольвентными чернилами. Перед использованием всегда рекомендуется проверять совместимость пленки, принтера и чернил.Срок службы внешних вертикальных экспозиций: свыше 3-х лет**Хранение**24   месяца, только для материалов доставленных компанией Ritrama, которые не подвергались дальнейшей обработке, при следующих условиях хранения:- Температуре 22ºС +/- 2ºС и в условиях относительной влажности 50%+/-5%.- Место хранения должно быть чистым и сухим.- Хранить  материал в оригинальной упаковке для защиты его от пыли и грязи.-  Не подвергать действию прямых солнечных лучей. |

****

**04353 RI-JET 100 МАТТ WHITE AR802 REMOVABLE WK135**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Лицевой материал:***Матовая белая мономерная (мягкая) виниловая пленкаТип: Мономерная (мягкая) винилЦвет и поверхность Матовая белаяВес: 134 g/m² ±10% ISO-536Толщина: 100 µ ±10% ISO 534-80***Клей:***Обеспечивает высокий уровень сцепления, легкое и чистое удаление со стекла и других поверхностей. Не рекомендуется использовать на бумаге, PVC, ABS, PS, окрашенных и лакированных поверхностях.Название: AR 802 удаляемый Тип: Акриловый удаляемыйМин.темп.нанесения: + 10°CРабочая температура: -20°C/+80°СПрочность на сдвиг: СредняяЛипкость: Средняя, N/inch2Окончательная Адгезия: Средняя, N/inch***Подложка:***Тип: Силиконизированная с одной стороны крафт- бумагаЦвет и поверхность: БелаяВес: 135 g/m² ±10% PP-032 – ISO 536Толщина: 132 µ ±10% ISO 534Прозрачность: n.a. % DIN 53 147-64 | ***Применение:***Применяется в наружной рекламе и для оформления помещений (наружные и внутренние постеры, биллборды и вывески), а также для нанесения на транспортные средства: (ровные поверхности, включая автобусы, трамваи и такси).***Методы печати:***Серия RI-JET для широкоформатной печати дает прекрасные результаты при печати на пленках этой серии UV, сольвентными и экосольвентными чернилами. Перед использованием всегда рекомендуется проверять совместимость пленки, принтера и чернил.Срок службы внешних вертикальных экспозиций: свыше 3-х лет**Хранение**24   месяца, только для материалов доставленных компанией Ritrama, которые не подвергались дальнейшей обработке, при следующих условиях хранения:- Температуре 22ºС +/- 2ºС и в условиях относительной влажности 50%+/-5%.- Место хранения должно быть чистым и сухим.- Хранить  материал в оригинальной упаковке для защиты его от пыли и грязи.-  Не подвергать действию прямых солнечных лучей. |