****

**05049 RI-JET 100 GLOSS WHITE AP940 PERMANENT WK135**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Лицевой материал:***  Глянцевая белая мономерная (мягкая) виниловая пленка  Тип: Мономерная (мягкая) винил  Цвет и поверхность Глянцевая белая  Вес: 134 g/m² ±10% ISO-536  Толщина: 100 µ ±10% ISO 534-80  ***Клей:***  Акриловый постоянный, с высокой степенью прозрачности, отличающийся очень высокой когезией. Предназначен для нанесения на разнообразные поверхности, такие как стекло, ABS, PS, PVC. Не наносится на аполярные поверхности (как PE и PP).  Название: AP 940 постоянный  Тип: Акриловый постоянный  Мин.темп.нанесения: + 10°C  Рабочая температура: -30°C/+120°С  Прочность на сдвиг: Средняя  Липкость: Средняя, N/inch2  Окончательная Адгезия: Высокая, N/inch  ***Подложка:***  Тип: Силиконизированная с одной стороны крафт- бумага  Цвет и поверхность: Белая  Вес: 135 g/m² ±10% PP-032 – ISO 536  Толщина: 132 µ ±10% ISO 534  Прозрачность: n.a. % DIN 53 147-64 | ***Применение:***  Применяется в наружной рекламе и для оформления помещений (наружные и внутренние постеры, биллборды и вывески), а также для нанесения на транспортные средства: (ровные поверхности, включая автобусы, трамваи и такси).  ***Методы печати:*** Серия RI-JET для широкоформатной печати дает прекрасные результаты при печати на пленках этой серии UV, сольвентными и экосольвентными чернилами. Перед использованием всегда рекомендуется проверять совместимость пленки, принтера и чернил.  Срок службы: свыше 3-х лет  **Хранение**  24   месяца, только для материалов доставленных компанией Ritrama, которые не подвергались дальнейшей обработке, при следующих условиях хранения:  - Температуре 22ºС +/- 2ºС и в условиях относительной влажности 50%+/-5%.  - Место хранения должно быть чистым и сухим.  - Хранить  материал в оригинальной упаковке для защиты его от пыли и грязи.  -  Не подвергать действию прямых солнечных лучей. |

****

**02659 RI-JET 100 GLOSS WHITE AR802 REMOVABLE WK135**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Лицевой материал:***  Глянцевая белая мономерная (мягкая) виниловая пленка  Тип: Мономерная (мягкая) винил  Цвет и поверхность Глянцевая белая  Вес: 134 g/m² ±10% ISO-536  Толщина: 100 µ ±10% ISO 534-80  ***Клей:***  Обеспечивает высокий уровень сцепления, легкое и чистое удаление со стекла и других поверхностей. Не рекомендуется использовать на бумаге, PVC, ABS, PS, окрашенных и лакированных поверхностях.  Название: AR802 удаляемый  Тип: Акриловый удаляемый  Мин.темп.нанесения: + 10°C  Рабочая температура: -20°C/+80°С  Прочность на сдвиг: 7 inch2  Окончательная Адгезия: 8 N/inch  ***Подложка:***  Тип: Силиконизированная с одной стороны крафт- бумага  Цвет и поверхность: Белая  Вес: 135 g/m² ±10% PP-032 – ISO 536  Толщина: 132 µ ±10% ISO 534  Прозрачность: n.a. % DIN 53 147-64 | ***Применение:***  Применяется в наружной рекламе и для оформления помещений (наружные и внутренние постеры, биллборды и вывески), а также для нанесения на транспортные средства: (ровные поверхности, включая автобусы, трамваи и такси).  ***Методы печати:*** Серия RI-JET для широкоформатной печати дает прекрасные результаты при печати на пленках этой серии UV, сольвентными и экосольвентными чернилами. Перед использованием всегда рекомендуется проверять совместимость пленки, принтера и чернил.  Срок службы внешних вертикальных экспозиций: свыше 3-х лет  **Хранение**  24   месяца, только для материалов доставленных компанией Ritrama, которые не подвергались дальнейшей обработке, при следующих условиях хранения:  - Температуре 22ºС +/- 2ºС и в условиях относительной влажности 50%+/-5%.  - Место хранения должно быть чистым и сухим.  - Хранить  материал в оригинальной упаковке для защиты его от пыли и грязи.  -  Не подвергать действию прямых солнечных лучей. |

****

**04503 RI-JET 100 MATT WHITE AP940 PERMANENT WK135**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Лицевой материал:***  Матовая белая мономерная (мягкая) виниловая пленка  Тип: Мономерная (мягкая) винил  Цвет и поверхность Матовая белая  Вес: 134 g/m² ±10% ISO-536  Толщина: 100 µ ±10% ISO 534-80  ***Клей:***  Акриловый постоянный, с высокой степенью прозрачности, отличающийся очень высокой когезией. Предназначен для нанесения на разнообразные поверхности, такие как стекло, ABS, PS, PVC. Не наносится на аполярные поверхности (как PE и PP).  Название: AР 940 постоянный  Тип: Акриловый постоянный  Мин.темп.нанесения: + 10°C  Рабочая температура: -30°C/+120°С  Прочность на сдвиг: Средняя  Липкость: Средняя, N/inch2  Окончательная Адгезия: Высокая, N/inch  ***Подложка:***  Тип: Силиконизированная с одной стороны крафт- бумага  Цвет и поверхность: Белая  Вес: 135 g/m² ±10% PP-032 – ISO 536  Толщина: 132 µ ±10% ISO 534  Прозрачность: n.a. % DIN 53 147-64 | ***Применение:***  Применяется в наружной рекламе и для оформления помещений (наружные и внутренние постеры, биллборды и вывески), а также для нанесения на транспортные средства: (ровные поверхности, включая автобусы, трамваи и такси).  ***Методы печати:*** Серия RI-JET для широкоформатной печати дает прекрасные результаты при печати на пленках этой серии UV, сольвентными и экосольвентными чернилами. Перед использованием всегда рекомендуется проверять совместимость пленки, принтера и чернил.  Срок службы внешних вертикальных экспозиций: свыше 3-х лет  **Хранение**  24   месяца, только для материалов доставленных компанией Ritrama, которые не подвергались дальнейшей обработке, при следующих условиях хранения:  - Температуре 22ºС +/- 2ºС и в условиях относительной влажности 50%+/-5%.  - Место хранения должно быть чистым и сухим.  - Хранить  материал в оригинальной упаковке для защиты его от пыли и грязи.  -  Не подвергать действию прямых солнечных лучей. |

****

**04353 RI-JET 100 МАТТ WHITE AR802 REMOVABLE WK135**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Лицевой материал:***  Матовая белая мономерная (мягкая) виниловая пленка  Тип: Мономерная (мягкая) винил  Цвет и поверхность Матовая белая  Вес: 134 g/m² ±10% ISO-536  Толщина: 100 µ ±10% ISO 534-80  ***Клей:***  Обеспечивает высокий уровень сцепления, легкое и чистое удаление со стекла и других поверхностей. Не рекомендуется использовать на бумаге, PVC, ABS, PS, окрашенных и лакированных поверхностях.  Название: AR 802 удаляемый  Тип: Акриловый удаляемый  Мин.темп.нанесения: + 10°C  Рабочая температура: -20°C/+80°С  Прочность на сдвиг: Средняя  Липкость: Средняя, N/inch2  Окончательная Адгезия: Средняя, N/inch  ***Подложка:***  Тип: Силиконизированная с одной стороны крафт- бумага  Цвет и поверхность: Белая  Вес: 135 g/m² ±10% PP-032 – ISO 536  Толщина: 132 µ ±10% ISO 534  Прозрачность: n.a. % DIN 53 147-64 | ***Применение:***  Применяется в наружной рекламе и для оформления помещений (наружные и внутренние постеры, биллборды и вывески), а также для нанесения на транспортные средства: (ровные поверхности, включая автобусы, трамваи и такси).  ***Методы печати:*** Серия RI-JET для широкоформатной печати дает прекрасные результаты при печати на пленках этой серии UV, сольвентными и экосольвентными чернилами. Перед использованием всегда рекомендуется проверять совместимость пленки, принтера и чернил.  Срок службы внешних вертикальных экспозиций: свыше 3-х лет  **Хранение**  24   месяца, только для материалов доставленных компанией Ritrama, которые не подвергались дальнейшей обработке, при следующих условиях хранения:  - Температуре 22ºС +/- 2ºС и в условиях относительной влажности 50%+/-5%.  - Место хранения должно быть чистым и сухим.  - Хранить  материал в оригинальной упаковке для защиты его от пыли и грязи.  -  Не подвергать действию прямых солнечных лучей. |